HOTMELT

Общие сведения: HOTMELT – однокомпонентный термопластичный герметик на основе полиизобутилена и бутилкаучука, применяется в качестве герметика второго герметизирующего слоя при изготовлении стеклопакетов, надежно скрепляет стекло и дистанционную рамку, защищая контур первого герметизирующего слоя

Особенности и преимущества применения:

Отличная адгезия к стеклу, алюминиевой и стальной дистанционной рамке.

Отсутствие отходов в производстве

Отсутствие растворителей

Быстрое застывание

Низкая паро- и газопроницаемость

Высокое относительное удлинение и когезионная прочность

Удобная упаковка, возможность длительного хранения

Совместим с большинством типов оборудования для нанесения термоплавких герметиков; не требуется очистка и промывка наносящего оборудования

Высокая термостойкость

Высокая морозостойкость

Физические характеристики герметика:

Внешний вид: упруго-эластичное твёрдое тело, в расплаве – высоковязкая жидкость.

Плотность: 1,17 г/см3  Содержание нелетучих веществ: 100% мас.

Диапазон температур применения: – 40°С ÷ +75°С

Интервал температуры экструзии при нанесении: 170-190°С

Прочность связи при отрыве от стекла: не менее 0,65МПа

Твёрдость Shore A: 45-48 при 23°С

Паропроницаемость <0,12 г/м кв. в день для покрытия 2мм при температуре 20°С 100%RH (ASTM метод Е96)

Форма выпуска: Блоки по 6,5 кг, паллета 702 кг (108х6,5кг)

Условия хранения: Герметик должен храниться в заводской упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С. Срок годности герметика – не менее 36 месяцев с даты изготовления